Плиты вермикулитовые неорганические ПВ

Предприятие «Укрвермикулит» производит огнестойкий термоизоляционный материал на основе вермикулита вспученного и неорганического связующего для использования в различных целевых направлениях промышленности.

Плиты вермикулитовые неорганические ПВ изготовлены методом горячего прессования полусухой массы в промышленных условиях по технологии и в соответствии с техническими условиями, разработанными нашими специалистами.

Изделия ПВ представляют собой  лёгкие негорючие плиты, не содержащие асбеста, волокон и органических компонентов.

Вермикулитовые плиты - экологически чистый материал, не токсичный, биостойкий, не оказывающий раздражающего действия на кожу.

Плиты ПВ химически нейтральны, инертны, не содержат щелочных примесей. В обычных условиях эксплуатации (от –50  до 50 оС) и в условиях воздействия высоких температур (до 1200  оС) не выделяют летучих токсичных веществ, опасных для здоровья человека и окружающей среды.

Вермикулитовый материал легко обрабатывается обычными инструментами и быстро монтируется стандартными крепёжными элементами или высокотемпературным клеем.

Поверхность вермикулитовых плит легко окрашивается эмульсионной или любой другой краской, либо облицовывается декоративным пластиком  или металлом.

Плиты ПВ изготавливаются согласно техническим условиям и требованиям заказчика. По согласованию плиты могут выпускаться плотностью в пределах от 350 до 1000 кг/м3.

Изделия выпускаются прямоугольной формы с предельными размерами:

Длина – до 2000 мм

Ширина – до 1200 мм

Толщина – от 10 мм до 80 мм

Основные физико-механические характеристики изделий ПВ приведены в тематических разделах  Огнезащита и Термоизоляция.

Плиты ПВ используются:

# Огнезащита

- Для повышения предела огнестойкости несущих стальных строительных конструкций (предел огнестойкости 0,5-4 часа в зависимости от толщины плит).

- Для повышения предела огнестойкости металлических воздуховодов, противопожарных заслонок до 2 часов.

- Для защиты от огня железобетонных конструкций и межэтажных перекрытий.

- Для изготовления подвесных потолков и перегородок,  защищающих коммуникационные сооружения.

- Для изготовления огнезащитных дверей.

# Термоизоляция

- Для изоляции металлических конструкций алюминевых электролизёров.

- Для футеровки любых энергетических сооружений.

- Для изготовления съёмных покрытий различного вида печей.